评分标准

| 序号 | 评分项目 | 要求 | 类别 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金相图像 质量 (70 分) | 组织正确与 组织清晰度 (40 分) | 几乎看不清组织 | 0~5分 |
|  |  |  | 可以辨别组织、组织较正确 | 6 ~ 20 分 |
|  |  |  | 组织比较清晰、组织正确 | 21 ~ 35 分 |
|  |  |  | 组织很清晰、组织正确 | 36 ~ 40 分 |
|  |  | 划痕 (20 分) | 划痕粗大且很多 | 0~5分 |
|  |  |  | 划痕数量中等 | 6 ~ 13 分 |
|  |  |  | 划痕很少或没有 | 14 ~ 20 分 |
|  |  | 假象 (10 分) | 假象严重程度 (没有假象得满分 10 分) | 0 ~ 10 分 |
| 2 | 样品表面 质量 (15 分) | 宏观划痕及 样品清洁程度 (8 分) | 污迹、坑点、宏观划痕多 | 0~3分 |
|  |  |  | 污迹、坑点、宏观划痕中等 | 4~6分 |
|  |  |  | 污迹、坑点、宏观划痕少或没有 | 7~8分 |
|  |  | 观察面平整度 (5 分) | 有明显坡面 | 0~2分 |
|  |  |  | 坡面小基本平整 | 3~4分 |
|  |  |  | 很平整 | 5分 |
|  |  | 样品磨面倒角 (2 分) | 目测,视倒角质量给分 [标准倒角为 (0.5 ~ 1) mm  45] | 0~2分 |
| 3 | 操作规范* (15 分) | 引导学生良好实验习惯 | 磨制操作 | 0~5分 |
|  |  |  | 抛光及腐蚀操作 | 0~5分 |
|  |  |  | 显微镜操作 | 0~5分 |

* “操作规范”部分评分办法

现场操作扣分标准 (按预磨、抛光及腐蚀、显微镜观察三个环节分别评定;每一环节出现以下每类情况只扣分一次):

(1)  可能导致身体受到伤害的操作 (如用手直接接触腐蚀液、机磨时样品放置位置不正确、 样品飞出等) 扣 3 分;

(2)  可能导致设备、仪器损坏的操作 (如机磨时不加水、湿手操作显微镜等) 扣 2 分;

(3)  可能导致耗材、能源等不合理消耗的操作 (如抛光膏加注过多、未及时关闭设备电源等) 扣1分;

(4)  不良操作习惯 (如操作结束后未收拾工作台面、耗材随手乱扔等) 扣 1 分。

与现场操作相关的其他扣分

(1)  预磨、抛光及腐蚀、显微镜观察是现场操作必须完成的三个环节,缺少任何一个环节扣 5 分;

(2)  比赛过程中占用他人工位,根据对他人操作的影响程度大小扣 1 ~ 3 分;

(3)  比赛过程中丢失样品,每一次扣 3 分;

(4)  在工作人员宣布比赛结束后仍未停止操作并离开工位的,样品不再送交评委评分,选手成绩记为零分。

在比赛过程中,选手需遵守以下规定:
(1) 选手必须在规定时间内完成预磨、抛光及腐蚀和显微镜观察等三部分操作。缺少任何一部分操作都将被扣除相应的操作分 (5 分)。
(2) 比赛提供若干型号的水磨砂纸和干磨砂纸供选手选用,选手需在签到处一次性选择、领取砂纸。每位选手最多只能选择6张砂纸。进入磨样室后,选手不得要求补领或换领砂纸。

(3) 因条件所限,选手需要手磨。

(4) 抛光布由工作人员在赛前统一安装。比赛过程中,如因操作不当等原因导致抛光布破损,选手可向工作人员申请更换抛光布,但不另行补时 (不扣分)。

(5) 样品经抛光、浸蚀后,需进行清洗烘干后方可使用显微镜观察。
(6) 比赛过程中样品丢失,不可以申请领用新样品继续比赛。

(7) 选手不得携带任何自备的辅助实验工具 (包括耗材、器皿等) 进入赛场。
(8) 在出现因设备设施故障、其他选手影响等非本人因素导致选手比赛受到严重干扰的情况时,选手应继续比赛(不另行补时)。